Маршрутная карта.

| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Распаковать элементы |  |  | Нож |  |  |  |
| 2. | Визуальный контроль элементов |  |  |  |  |  | Контроль внешнего вида и |
| 3. | Уложить элементы в питатель полуавтомата(для операций гибки, резки выводов и контроля эл-тов) |  | Полуавтомат для резки и гибки элементов с предвари-тельным контролем элемента. |  |  |  | Контроль параметров элементов |
| 4. | Входной контроль платы | Печатная плата |  |  |  |  | Контроль на отсутствие механичес-ких дефектов, правильнос-ти разводки |
| 5. | Зачистить | Печатная плата, абразивный порошок | Станок шлифоваль-ный | Эластичный круг |  |  | Контроль чистоты пов-сти |
| 6. | Обезжирить | Печатная плата, р-р спирта с бензином | Ванна |  |  |  | Контроль отсутствия оксидной плёнки |
| 7. | Просушить | Воздух | Сушильный шкаф |  |  | t°=30°C До полного высыха-ния | Контроль влажности платы |
| 8. | Укрепить элементы на плате |  | Специаль-ный сборочный стол с гибкой индексацией адреса элемента |  |  |  | Контроль правильности установки деталей с помощью ЭВМ |
| 9. | Изготовить маску | Бумага | Вырубной штамп | Пуансон, матрица |  |  | Контроль правильнос-ти изготовления маски |
| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Нанести бумажную маску | Бумажная лента, пропитанная костным клеем |  | Кисть |  |  | Контроль правильнос-ти приклеива-ния маски |
| 11. | Нанести флюс | ФКСп | Установка волнового флюсования |  |  |  | Контроль нанесения флюса |
| 12. | Просушить плату |  | Сушильный шкаф |  |  | t°=50°C t=5 мин |  |
| 13. | Подогреть плату |  | Трубчатые ИК-излучатели |  |  | До t°=120°C | Контроль температуры |
| 14. | Пайка волной припоя, обрезка выводов | ПОС-61 | Автоматизи-рованная установка модульного типа |  |  | t°=250°C t=6 сек | Контроль режимов |
| 15 | Удалить маску | Горячая вода | Ванна |  |  | t°=90°C t=3 мин | Контроль удаления маски |
| 16. | Просушить плату |  | Сушильный шкаф |  |  | t°=80°C t=5 мин |  |
| 17. | Очистить плату от флюса | Смесь бензина (50%) и спирта(50%) | Ванна |  |  | t°=22°C t=2 мин | Контроль на удаление флюса |
| 18. | Промыть | Вода | Ванна |  |  | t°=22°C t=2 мин |  |
| 19. | Просушить плату |  | Сушильный шкаф |  |  | t°=50°C t=5 мин |  |
| 20. | Нанести защитное покрытие (в 4 слоя) | УР-231 | Пульвериза-тор |  |  |  | Контроль ровности нанесения покрытия |
| 21. | Сушка после каждого слоя |  | Сушильный шкаф |  |  | t°=23°C t=30 мин | Контроль режимов |
| 22. | Окончатель-ная сушка |  | Сушильный шкаф |  |  | t°=60°C t=1,5 ч | Контроль режимов |
| 23. | Маркировать | ЭП-572 | Автомат маркировоч-ный |  |  |  | Контроль правильно-сти нанесения маркировки |
| 24. | Упаковать | Полиэтилен | Автомат упаковочный |  |  |  | Контроль качества упаковки |

ОТК.

1. Контроль качества пайки на отсутствие (визуально).

2. Визуально проверить качество проводников, расстояние между ними.

Оборудование: десятикратная лупа, штангенциркуль

3. Визуальный контроль платы на отсутствие сколов, трещин, отслаивания слоя от основания, расслаивания диэлектрика и коробление.

4. Контроль сопротивления изоляции между проводниками

Оборудование: мегомметр

5. Контроль электрических параметров платы.

Оборудование: универсальный измерительный стенд

6. Проверка влияния внешних факторов:

а) повышенной и пониженной температуры

Оборудование: термокамера

б) вибрации и тряски

Оборудование: вибростенд

После каждого испытания проводить контроль электрических и физических параметров.

Техника безопасности.

При  сборке и монтаже печатных плат необходимо выполнять следующие требования безопасности

1. Необходимо создать систему вентиляции, направленную на обеспечение чистоты воздуха в рабочей

зоне помещений, т.к в техпроцессе применяются растворители и др. химические вещества.

2. Необходимо защищать глаза при работе с концентрированными химическими веществами и при

работе на шлифовально-полировальном оборудовании. Для этого следует использовать очки

различных типов (О2-76, ЗН-72, ЗП1-80)

3. Для защиты кожи от ожогов применяют спец. Костюмы.

4. Все работающие на сборке и монтаже печатных плат должны быть ознакомлены с правилами

техники безопасности и строго соблюдать их.

ФСПО МГАПИ.

# Практическая работа №4

по технологии

«Изготовление печатных плат».

Работу выполнил:  Евпалов Е.Н.

Работу принял: Широкова Г.В.

Москва 2004г.