Маршрутная карта.

| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Контроль входного материала | Ситалл СТ-50-1 |  |  |  |  | Контроль электри-ческих и механи-ческих параметров |
| 2. | Резка на заготовки |  | Станок универ-сальный | Алмазный диск |  |  | Контроль геометри-ческих размеров заготовки |
| 3. | Шлифова-ние | Эмульсия | Станок шлифо-вальный | Шлифо-вальный круг |  |  | Контроль шерохова-тости поверх-ности Квалитет 7 |
| 4. | Полирова-ние | Эмульсия | Ультразву-ковая установка |  |  |  | Контроль шерохова-тости поверх-ности Квалитет 3 |
| 5. | Промывка | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин. |  |
| 6. | Прокипя-тить заготовку | Раствор перекиси водорода и аммиака | Ванна |  |  | t°=100ºC t=1мин. |  |
| 7. | Промыть | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин. |  |
| 8. | Прокипя-тить | Вода дистилли-рованная | Ванна |  |  | t°=100ºC t=1мин. |  |
| 9. | Просушить | Пары изопропи-лового спирта | Спец. сушильная печь |  |  | t°=60ºC t=2мин |  |
| 10. | Поместить подложку на хранение | 95% этиловый спирт |  |  |  |  |  |

| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 11. | Изготовить оригинал рисунка | Жёсткий полупроз-рачный пластик | Прецизи-онная резатель-ная машина |  |  |  | Контроль правиль-ности нанесения рисунка |
| 12. | Изготовить фотошаб-лон | Полиэти-лен, специаль-ная краска | Печатная установка |  |  |  | Контроль точности соответст-вия с оригина-лом с помощью ЭВМ |
| 13. | Изготовить маску методом фототравления | Бериллие-вая бронза | Установка для фототрав-ления |  | Фото-шаблон |  |  |
| 14. | Нанесение тонкой плёнки а)Нанесе-ние резисти-вного слоя и соединит. проводни-ков, слоя нижних обкладок конденса-торов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хром | Карусель-ное устройство |  |  |  | Контроль толщины плёнки с помощью ЭВМ |
|  | б)Нанесе-ние слоя диэлектри-ка | Al2O3 |  |  |  |  |  |
|  | в)Нанесение слоя верхних обкладо конденсаторов и | Хром |  |  |  |  |  |

| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | оставшихся проводников | Хром | Карусель-ное устройство |  |  |  | Контроль толщины плёнки с помощью ЭВМ |
|  | г)Нанести слой контакт-ных площадок | Медь лужёная |  |  |  |  |  |
| 15. | Обезжи-рить плату | Ацетон | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин |  |
| 16. | Приклеить активные элементы | Компаунд КГ-102 |  | Шприц | Пинцет |  | Контроль соот-ветствия со схемой |
| 17. | Промыть плату | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин |  |
| 18. | Обезжи-рить плату | Ацетон | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин |  |
| 19. | Нанести клеящий состав на плату и дно корпуса и приклеить. | Кремний-органичес-кий клей К-400 с содержа-нием BeO |  | Шприц |  |  |  |
| 20. | Соединить контактные площадки с выводами корпуса | Алюмини-евая проволока | Установка для термоком-прессион-ной сварки |  |  |  | Контроль качества соедине-ний |
| 21. | Промыть ИМС | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин |  |
| 22. | Обезжи-рить | Ацетон | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин |  |
| 23. | Герметизировать ИМС с помощью пайки |  | Камера с защитной атмосфе-рой |  |  | t=180ºC |  |

ОТК.

1. Проверить ИМС на герметичность:

Оборудование:

-  гелиевый течеискатель (поместить ИМС на 1 ч при давлении 400 кПа)

- камера масс-спектрометра с вакуумом

2. Провести испытание на тепловой удар

Оборудование: термокамера

а) нагреть корпус ИМС до 125°С и выдержать в течение 15 мин.

б) охладить корпус ИМС до 22°С

в) охладить корпус ИМС до -55°С и выдержать 5 мин.

г) нагреть корпус ИМС до 22°С

Провести 15 таких циклов с последующей проверкой на герметичность

3. Проверить ИМС на усталостную прочность внешних выводов корпуса

а) изогнуть выводы ИМС на 45° под действием силы 2,5 Н. Повторить изгибание

3 раза

б) проверить ИМС на герметичность.

в) определить пригодность к пайке путём погружения выводов на 10 с. в

расплавленный припой с последующей проверкой на герметичность.

4. Проверить основные электрические параметры ИМС

Оборудование:

- мультиметр

- осциллограф

Техника безопасности.

При изготовлении тонкоплёночных ИМС необходимо соблюдать следующие основные требования безопасности:

1. Следить за тем, чтобы при обработке подложки на станке руки или одежда не попадали в движущиеся части машин.

2. Необходимо обеспечить электробезопасность (заземление машин, изоляция токопроводящих коммуникаций)

3. Необходимо создать систему вентиляции, направленную на обеспечение чистоты воздуха в рабочей зоне помещений.

4. Необходимо защищать глаза при работе с концентрированными химическими веществами и при работе на шлифовально-полировальном оборудовании. Для этого следует использовать очки различных типов (О2-76, ЗН-72, ЗП1-80)