Маршрутная карта.

| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Контроль входного материала | Стеклотекс-толит СФ-1-35 |  |  |  |  | Контроль целостности медного покрытия, толщины материала. |
| 2. | Резка материала на заготовки | СФ-1-35 | Гильотинные ножницы |  |  |  | Контроль геометричес-ких размеров заготовки |
| 3. | Просверлить монтажные отверстия |  | Станок сверлильный с ЧПУ КД-36 | Сверло ВК-6М |  |  | Ø0,8мм Ø1мм Ø1,3мм Ø1,5мм |
| 4. | Просверлить крепёжные отверстия |  | Станок сверлильный с ЧПУ КД-36 | Сверло ВК-6М |  |  | Ø3мм |
| 5. | Получение чистового контура |  | Станок алмазной резки 67БП | Алмазный отрезной круг |  |  | Контроль шерохова-тости поверхности Квалитет 5 |
| 6. | Промыть плату | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин. |  |
| 7. | Просушить |  | сушильная печь |  |  | t°=50ºC t=2мин |  |
| 8. | Зачистить поверхность платы | мелкодис-персный порошок алунда | Установка для зачистки | Круг из нетканого нейлона |  |  | Контроль чистоты поверхности |
| 9. | Очистить монтажные отверстия |  | Установка гидроабра-зивной обработки |  |  |  | Контроль чистоты монтажных отверстий |
| 10. | Произвести очистку поверхности п/п |  | Установка плазменно-химической обработки с ЧПУ |  |  |  |  |
| № п\п | Операция | Материал | Оборудо- вание | Инстру-менты | Приспо- собления | Режим | Контроль (время) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Изготовить фотошаблон | Фотоплас-тинка | ЭВМ, координа-тограф МИНСК 2005 |  |  |  | Контроль точности соответст-вия с оригиналом с помощью ЭВМ |
| 12. | Нанести фоторезист | СПФ-2 | Ламинатор с терморегуля-тором АРС М3 289.006 |  | Фотошаб-лон |  | Контроль правильнос-ти нанесения рисунка |
| 13. | Произвести экспониро-вание |  | Робото-технологический комплекс РТК-Э |  | Фотошаб-лон |  |  |
| 14. | Проявить | Проявитель метилхлоро-форм | Камерная установка модульного типа |  |  |  | Контроль фоторезис-тивного слоя на отсутст-вие дефектов |
| 15. | Промыть плату | Вода | Ванна |  |  |  |  |
| 16. | Просушить |  | сушильная печь |  |  | t°=50ºC t=2мин |  |
| 17. | Выполнить травление | Хлорное железо | Установка струйного травления |  | Модули для травления | Р=0,1-0,5МПа t°=60ºC ρ=1,4 г/см | Контроль кислотности р-ра, давления, температуры |
| 18. | Промыть плату | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин. | Контроль чистоты поверхности платы. При образовании нераствори-мых соединений осветлить* |
| * | Осветление | HCl, тиомочевина, этиловый спирт, моющее ср-во |  |  |  |  | Контроль чистоты поверхности платы. |
| 19. | Просушить | Сжатый воздух | Компрессор |  |  | t°=50ºC t=2мин |  |
| 20. | Удалить фоторезист | Гидроксид натрия | Ванна |  |  |  |  |
| 21. | Промыть | Вода | Ванна |  |  | t°=22ºC t=1мин. |  |
| 22. | Просушить |  | сушильная печь |  |  | t°=50ºC t=2мин |  |
| 23. | Маркировать | Краска ЭП-572 | Аппарат маркировоч-ный |  |  |  |  |

ОТК.

1. Контроль внешнего вида:

Контроль на:

а) расслоение платы

б) выход отверстий за пределы контактных площадок

в) вздутие, коробление

г) КЗ между элементами печатного монтажа

д) разрыв токопроводящих цепей

2. Инструментальный контроль геометрических размеров:

- Ø отверстий

- межцентровых расстояний

- габаритных размеров

- толщины п/п

Оборудование: проектор с 20-кратным стереоскопическим увеличением

3. Контроль устойчивости к токовым нагрузкам

Режим: ток 1-3 А

Оборудование: тепловизирная система

4. Контроль целостности токопроводящих цепей и сопротивления изоляции  между проводниками

Оборудование: автоматический тестер с ЧПУ УКИП-01

Техника безопасности.

При изготовлении печатных плат необходимо соблюдать следующие основные требования безопасности:

1. Следить за тем, чтобы при обработке платы на станке руки или одежда не попадали в движущиеся части машин.

2. Необходимо обеспечить электробезопасность (заземление машин, изоляция токопроводящих коммуникаций)

3. Необходимо создать систему вентиляции, направленную на обеспечение чистоты воздуха в рабочей зоне помещений.

4. Необходимо защищать глаза при работе с концентрированными химическими веществами и при работе на шлифовально-полировальном оборудовании. Для этого следует использовать очки различных типов (О2-76, ЗН-72, ЗП1-80)

ФСПО МГАПИ.

# Практическая работа №4

по технологии

«Изготовление печатных плат».

Работу выполнил:  Евпалов Е.Н.

Работу принял: Широкова Г.В.

Москва 2004г.